İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

1.DENEYİN ADI:  JİG İLE ZENGİNLEŞTİRME

Farklı özgül ağırlıkta bulunan minerallerin akışkan bir ortam içinde yerçekimi ve akışkan ortamın düşey hareketinin etkisine bağlı olarak tabakalar halinde ayrışması ile yapılan zenginleştirmeye jig ile zenginleştirme denir. Zenginleştirmenin yapıldığı cihaza jig adı verilir. Jiglerde kullanılan akışkan ortam çoğunlukla su, bazen ise hava ve ağır bir sıvı olabilir. Endüstride kullanılan jigler hareketli ve sabit elekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Jigler iri boyutlu cevherlerin ön ve nihai zenginleştirme işlemlerinde çok eskiden beri kullanılan jigler günümüzde kömür ve krom zenginleştirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.DENEYİN AMACI:

- Jig zenginleştirmeye ilişkin teorik bilgilerin anlatılması,

- Ayırma parametrelerinin belirlenmesi,

- Cihazın yapısal özelliklerinin belirlenerek, deney sonucunda ayırma etkinliğinin belirlenmesi.

3.DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER:

Deneyde; Kömür-feldspat karışımı bir yapay numune, laboratuar tipi tek kompartımanlı hidrolik pistonlu bir jig, akışkan ortam olarak su,  paslanmaz çelik kap ve kovalar kullanılacaktır.

4.İSTENENLER:

1- Düşey hareketli akan akışkan ortam ile ayırmanın esasını anlatınız.

2- Hidrolik tek kompartımanlı pistonlu bir jig kesiti çizerek elemanlarını üzerinde gösteriniz

3- Jigde ayırmayı etkileyen parametreleri belirterek açıklayınız.

4- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız.

Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir.