T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

## DENEYİN ADI: ELEME DENEYİ

DENEYİN TANIMI VE AMACI: Tanelerin belirli büyüklükteki delik veya açıklıklardan geçebilme veya geçememe özelliğine dayanarak yapılan boyuta göre ayırma işlemine ELEME denir. ELEME bir boyuta göre sınıflandırma işlemidir. Deneyin amacı, eleme hakkında bilgi verilmesi ve eleme işleminin yapılışının uygulamalı olarak öğretilmesidir.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1,5 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,3 mm, 0,150 mm, 0,075 mm, 0,053 mm, 0,038 mm elek açıklıklı laboratuar elekleri, Ro-tap, russel elek, saç elekler, plastik kova, sahil kumu, vs.

DENEYİN YAPILIŞI:

Eleme işlemine en büyük delik açıklıklı elekten başlanır ve gittikçe küçülen delik açıklıklı eleklerle devam edilir. Eleme kuru veya yaş olarak yapılır. Farklı öğütme süreleri sonucu elde edilmiş malzemelerin elek analizleri sonucunda aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

|  | Öğütme Süresi |
| --- | --- |
|  | 5 dakika | 10 dakika | 15 dakika |
| Tane Boyutu (µm) | Miktar (gr) | Miktar (gr) | Miktar (gr) |
| -1500+1000 | 638,0 | 482,0 | 458,0 |
| -1000+500 | 51,0 | 49,0 | 34,0 |
| -500+300 | 34,0 | 37,0 | 29,0 |
| -300+150 | 48,0 | 64,0 | 57,0 |
| -150+75 | 42,0 | 61,0 | 75,0 |
| -75+53 | 28,0 | 48,0 | 59,0 |
| -53+38 | 25,0 | 38,0 | 48,0 |
| -38 | 134,0 | 221,0 | 240,0 |
| Toplam | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

## İSTENENLER

1)Eleme işlemi ve elekler hakkında bilgi veriniz. (2 sayfayı geçmeyecek)

2)Yukarıdaki tabloda verilen değerlerden yola çıkarak Toplam Elek Altı ve Toplam Elek Üstü Eğrilerini (3 ayrı milimetrik kağıda) çiziniz. Grafikler üzerinde d50 ve d80 değerlerini gösteriniz.

3)Yukarıdaki tabloda verilen değerlerden yola çıkarak Normal Dağılım Eğrisini milimetrik kağıda çiziniz ve grafiği yorumlayınız.

4)Yukarıdaki tabloda verilen değerlerden yola çıkarak Log-Log eksenli kağıda Toplam Elek Altı doğrularını (3 eğriyi tek sayfada) çizerek malzemenin ortalama tane boyutunu bulunuz.

Not: Deney raporları, dosya kağıdına tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılacaktır.