T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

## DENEYİN ADI: KÖMÜR FLOTASYONU

DENEYİN TANIMI VE AMAÇ:

Kömür doğal yüzebilen bir yapıda olmasına karşın bu durum karbon miktarı, kül ve bünye rutubeti miktarına göre değişmektedir. En iyi yüzen kömür az uçucu madde içeren bitümlü kömür olup, daha yüksek karbonlu antrasite ve daha düşük dereceli linyite gidildikçe doğal flotasyon yeteneği azalmaktadır. Kül ve rutubet oranı arttıkça da hidrofobluk azalmaktadır. Kömür doğal olarak yüzebilen bir mineral olduğu halde, yüzeyde ıslanan kısımlar bulundurabilir ve bu durum reaktif kullanımını gerektirebilir. Çam yağı, kresilik asit, MIBC gibi köpürtücülerle birlikte, gaz yağı gibi bir nötr yağ da kullanılabilir. Kömür bastırılmak istendiğinde dekstrin ve potasyum permanganat ile muamele edilmelidir. Kömür içerisinde kükürt organik ve inorganik şekilde bulunabilir. Organik kükürt bünyede olduğu için flotasyon ile uzaklaştırılamazken genellikle demir sülfür bazen de jips halinde bulunan inorganik kükürt flotasyon ile uzaklaştırılabilmektedir.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1) Numune: TTK Zonguldak-Kozlu taş kömürü (-500mikron)

2) Denver Flotasyon Makinesi, uygun reaktifler, etüv ve terazi, otomatik pipet

DENEYİN YAPILIŞI:

Deneye başlamadan reaktifler istenilen çözelti konsantrasyonunda hazırlanır. Selüle belirlenen pülpte katı oranında kömür numunesi konulur. Flotasyon makinasının deviri ayarlanarak malzeme selül içerisinde belirlenen reaktifler ile sıra ile muamele edilir. Gerekli flotasyon süresi sonunda hava musluğu açılarak köpük alınır. Daha sonra flotasyon ürünleri etüvde vasıtası ile kurutularak tartılır ve kül analizleri yardımıyla flotasyon işleminin verimi aşağıdaki gibi hesap edilebilir.

Yanabilir Verim Analizi:Yanabilir verim lavvarların yıkama ve flotasyon performanslarının yorumunda kullanılmaktadır. Yanabilir verim aşağıdaki formülle hesaplanır:

|  | t:Artık şist külü, % f:Tüvenan kömür külü, % c:Temiz kömür külü, % |
| --- | --- |

Flotasyon sonuçlarından elde edilen yüzen ve batan kömürlerin miktar ve kül içerikleri

| Flotasyon (-0,5mm) | Miktar % | Kül % | Yanabilir Verim |
| --- | --- | --- | --- |
| Kozlu Yüzen | 85.02 | 12.30 |  |
| Kozlu Batan | 14.98 | 44.00 |  |
| Kozlu Beslenen | 100.00 | 17.05 |  |

İSTENENLER:

- Kömür flotasyonuyla ilgili literatür bilgi veriniz.

- Kömür flotasyonu endüstri uygulamaları hakkında bilgi veriniz.

- Deneyin her bir adımında yapılan işlemleri sırasıyla açıklayarak yorumlayınız.

4.	Deney sonucu elde edilen ürünlerin kül analiz sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodaki verilere göre deney sonucunda elde edilen ürünlerin yanabilir verimini hesaplayınız.

Not: Deney raporları, bilgisayar çıktısı olarak veya dosya kağıdına tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılarak teslim edilmelidir.

Araş. Gör. İsmail DEMİR Araş. Gör. Can GÜNGÖREN Araş. Gör. Dilek ŞENOL ARSLAN