|  | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADENCİLİKTE KİMYASAL ANALİZ DERSİ |  |
| --- | --- | --- |

1.DENEYİN ADI: KÖMÜRÜN KİMYASAL ANALİZİ

Kömürlerin temel karakteristiklerinin belirlenmesi için çeşitli kimyasal analizler yapılmaktadır. Bu kimyasal analizler kısa (proximate), uç (ultimate), teknik ve petrografik analizler olmak üzere 4 sınıfta gruplandırılmıştır. Bunlar içerisinde kömürde kısa analiz en sık kullanılan gruptur. Kısa analiz, kömürün nem, kül, uçucu madde ve sabit karbon içeriklerinin bilinmesi amacıyla yapılmaktadır.

2.DENEYİN AMACI:

- Kömürde uygulanan kimyasal analizlerle ilgili teorik bilgilerin anlatılması,

- Kömürde kimyasal analizler için numunelerin hazırlanmasının anlatılması,

- Kömür kısa analizinde kullanılan cihazların çalışma parametrelerinin ve yapısal özelliklerinin anlatılması,

- Deney sonuçlarının yorumlanması.

3.DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER:

Deneyde; Manisa – Soma bölgesine ait kömür numuneleri, agat havan, etüv, kül fırını, desikatör,  tartı, hassas terazi, porselen krozeler, kroze kapağı, kroze maşası, ısıya dayanıklı eldiven ve ısıya dayanıklı kaplar kullanılacaktır.

4.İSTENENLER:

1- Kömürde yapılan kimyasal analizler hakkında detaylı bilgi veriniz.

2- Aşağıda Tablo 1’de verilen 105°C’de etüvde kurumaya bırakılan kömürün süreye bağlı ağırlık ölçümlerine göre kömürün kuruma eğrisini Şekil 1’deki gibi milimetrik kağıda çiziniz ve kömürün toplam nem içeriğini bulunuz.

3- Aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3’te verilen değerlere göre kömürün Kuru Bazda kül, uçucu madde ve sabit karbon değerlerini bulunuz.

4- Kuru Bazda bulduğunuz değerlerden faydalanarak Kömürün Orijinal Bazdaki değerlerini bulunuz ve Tablo 4’ü doldurunuz.

5- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız.

Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir.

Tablo 1: Etüvde Kurutma Deney Sonuçları

|  |  | Daralı Ağırlık (gr) | Net Ağırlık | Nem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Süre | Dara (D) | 1097,0 |  |  |
| dk | Numune (N) | 500,0 | (gr) | (%) |
| 0 | D + N | 1597,0 |  |  |
| 30 | 1. tartım | 1556,0 |  |  |
| 60 | 2. tartım | 1532,0 |  |  |
| 90 | 3. tartım | 1520,0 |  |  |
| 120 | 4. tartım | 1515,0 |  |  |
| 150 | 5. tartım | 1512,0 |  |  |
| 180 | 6. tartım | 1511,0 |  |  |
| 210 | 7. tartım | 1510,0 |  |  |
| 240 | 8. tartım | 1509,5 |  |  |
| 270 | 9. tartım | 1509,5 |  |  |
| 300 | 10. tartım | 1509,5 |  |  |
|  |  | Toplam | NEM |  |

Tablo 2: Uçucu Madde Analizi Deney Sonuçları

| UÇUCU MADDE ANALİZİ | KURU |
| --- | --- |
| Kroze+Kapak (gr) | 36,4979 |
| Numune (gr) | 1,0004 |
| Kroze+Kapak+Kalan Numune (gr) | 37,1031 |
| UÇUCU MADDE (%) |  |

Tablo 3: Kül Analizi Deney Sonuçları

| KÜL ANALİZİ | KURU |
| --- | --- |
| Kroze (gr) | 28,7790 |
| Numune (gr) | 1,0005 |
| Kroze+Kül (gr) | 28,9341 |
| KÜL (%) |  |

Tablo 4: Kömür Kısa Analizi Deney Sonuçları

| KISA ANALİZ | ORİJİNAL | KURU |
| --- | --- | --- |
| Nem (%) |  |  |
| Kül (%) |  |  |
| Uçucu Madde (%) |  |  |
| Sabit Karbon (%) |  |  |
| TOPLAM (%) |  |  |

Şekil 1: Nem Analizi Grafiği