T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

## DENEYİN ADI:  ÖĞÜTME DENEYİ

DENEYİN TANIMI VE AMACI: Küçük tane boyutlarında yapılan boyut küçültme işlemine öğütme denir. Kuru ve yaş olarak yapılabilen öğütme kırma gibi bir boyut küçültme işlemidir. Öğütme işlemi 25 mm’den küçük tane boyutlarına uygulanmaktadır. Öğütme işlemi yapan aletlere “öğütücü” veya değirmen adı verilir.

Deneyde agrega cevherinin öğünülebilirliği incelenecektir.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1)Numune: Merdaneli kırıcı çıkışlı -2 mm boyutlu agrega numunesi.

2)Çubuklu değirmen

3)1mm, 0,5 mm, 0,3 mm, 0,212 mm, 0,150 mm, 0,106 mm, 0,074 mm açıklıklı elekler, tartım aleti, plastik leğen, paslanmaz çelik kaplar, kronometre, etüv.

DENEYİN YAPILIŞI:

Merdaneli kırıcı çıkışı 1 kg numune çubuklu değirmene kuru olarak beslenecek ve 10 dk öğütülecektir. Öğütme sonrası numune değirmenden çıkarılarak belirlenen eleklerden elenerek tane boyut dağılımı tespit edilecektir.

İSTENENLER:

- Öğütmenin tanımını yaparak öğütme sistemleri hakkında bilgi verip, öğütmeye etki eden faktörleri belirtiniz.

- 30 cm çapındaki bir değirmene öğütücü olarak max. 2,5 cm’lik çaplı bilyalar konulmuştur. Bu bilyalı değirmen için kritik hızı hesaplayınız.

- 1 ton malzemenin öğütülmesi için gerekli enerjiyi çubuklu değirmen için hesaplayınız. (Değirmene beslenen cevherin d80’i 2 mm, çubuklu değirmen çıkışı öğütülmüş cevherin d80’i 0,08 mm ve iş endeksi 15,4 alınacaktır. )

- Deneyin yapılışını anlatınız.

Not: Deney raporları, dosya kağıdına tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılacaktır.