İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI FLOTASYON DERSİ

## SÜLFÜRLÜ MİNERALLER FLOTASYONU

Genel Bilgiler:

Metalik sülfürlü mineraller kimyasal bileşimlerinde kükürt içeren (sülfidril) toplayıcılar kullanılarak en kolay yüzdürülebilen minerallerdir. Flotasyon işleminin geniş çapta ekonomik uygulaması da Avustralya’da bugün bile hala üretimde olan Broken Hill madeninde kurşun-çinko sülfürlü minerallerinin flotasyonu ile başlamıştır. Sülfürlü minerallerin flotasyonunun kolayca gerçekleştirilmesinde iki esas nokta vardır. Bunlardan birincisi metalik sülfürlü minerallerin yüzeylerinde bulunan kükürt iyonlarının metalik oksitli minerallerin yüzeylerindeki oksijen iyonlarına nazaran daha büyük çaplı olmaları dolayısıyla hidrojen iyonları ile bağ yapmakta daha isteksiz davranmalarıdır. Bu özellik sülfürlü minerallerin oksitli minerallere nazaran daha az hidrofil karakter göstermesine neden olur. İkinci özellik ise ağır metallerin sülfidril toplayıcılarla suda daha az çözünür bileşikler yapmasıdır. Bu özellikten dolayı sülfürlü minerallerin yüzeyinde sülfidril toplayıcılar kolayca adsorbe olup, suda kolayca çözünüp yıkanmaz ve kararlı hidrofob yüzeyler oluşturur.

Amaç:

Bu çalışmada sülfürlü bir kurşun minerali olan galen içeren bir numuneden, sülfür mineralleri flotasyonu ile galen mineralinin seçimli olarak kazanılması için uygulanan deneysel tasarım öğrenilecektir.

Deneyde Kullanılan Numune, Ekipman ve Reaktifler:

1) Numune: Balıkesir-Balya yöresinden temin edilen kurşun cevher konsantresi ve İstanbul-Çatalca bölgesinden temin edilen kuvars kumu ile hazırlanan numune,

2) Ekipmanlar: Denver tipi flotasyon makinesi, Cam ve Plastik malzemeler, Filtre, Etüv, Terazi

3) Reaktifler: Potasyum Etil Ksantat (KEX veya PEX) (toplayıcı) ve Çamyağı (köpürtücü)

Deneyin Yapılışı:

Öncelikle serbestleşme tane boyutuna öğütülmüş temsili cevher numunesinden, belirlenen pülpte katı oranını oluşturacak miktarda numune tartılarak selüle konur. Üzerine istenen pülp miktarı kadar su eklenir. Homojenliğin sağlanması için 1 dakika boyunca hava verilmeden karıştırılır. Sırasıyla toplayıcı ve köpürtücü reaktifler eklenerek kıvam süresi kadar kondisyon yapılır. Hava musluğu açılarak köpük alma işlemine başlanır. Köpük alma süresi sonunda flotasyon makinesi kapatılarak, yüzen ve batan kısımlar ayrı ayrı süzülüp, filtre edilir ve etüvde kurutulur. Ürünler tartılarak, tenör ve verim hesaplanır.

## İstenenler:

1) Sülfürlü mineral flotasyonu uygulanan diğer mineraller ve flotasyon özellikleri hakkında bilgi veriniz. Kollektif ve selektif flotasyon tanımlarını açıklayınız.

2) Deney sırasında kullanılan numune, ekipman ve reaktifleri sıralayınız ve uygulanan işlemleri ayrıntılı olarak açıklayınız.

3) Bir flotasyon tesisinde zenginleştirme işlemine günde 600 ton tüvenan cevher beslenmektedir. Alınan çinko konsantresinin miktarı 65 ton olup, tenörü %52,8 Zn’dir. Artık olarak atılan pasanın tenörü %0,6 Zn’dir. Bir metalurjik denge tablosu oluşturup, hesaplamaları ayrıntılı olarak göstererek, tüm ürünlerin tenör ve verimlerini hesaplayınız.

Arş. Gör. Dr. Mert TERZİ		Arş. Gör. Dr. Can GÜNGÖREN		Prof. Dr. Şafak G. ÖZKAN

Sorumlu Öğretim Elemanı		Sorumlu Öğretim Elemanı			Sorumlu Öğretim Üyesi

Not: Raporlar, A4 kağıdına kurşun ve/veya tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılarak teslim edilmelidir.