T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

## DENEYİN ADI:  Toplu Sülfür Flotasyonu

DENEYİN TANIMI VE AMACI: Flotasyon, cevher hazırlama işlemleri içinde minerallerin yüzey/arayüzey özelliklerinden yararlanılarak değerli mineralleri değersiz (gang) minerallerden ayırmak amacıyla yaygın olarak kullanılan cevher zenginleştirme yöntemlerinden biridir.

Flotasyon çok çeşitli cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılmakta olup, işlem sırasında kullanılan malzeme ve yöntemler her cevher için farklılık göstermektedir. Yapılacak olan deneyde toplu sülfür flotasyonu gerçekleştirilecektir.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1) Numune: Kastamonu/Küre yöresi bakır cevheri

2) Denver flotasyon makinesi

3) Reaktifler: Potasyum Amil Ksantat (KAX veya PAX) (toplayıcı), Çamyağı (köpürtücü).

DENEYİN YAPILIŞI:

Öncelikle serbestleşme tane boyutuna gelmiş cevherden, belirlenen pülpte katı oranını oluşturacak miktarda cevher alınarak selüle konur. Üzerine istenen pülp miktarı kadar su eklenir. Homojenliğin sağlanması için 1 dakika boyunca hava verilmeden karıştırılır. Sırasıyla toplayıcı ve köpürtücü reaktifler eklenerek kıvam süresi kadar kondisyon yapılır. Hava musluğu açılarak köpük alma işlemine başlanır. Köpük alma süresi sonunda flotasyon makinesi kapatılarak, konsantre ve artık ayrı ayrı alınır.

## İSTENENLER

1) Flotasyon ve toplu sülfür flotasyonu hakkında bilgi veriniz.

2)Pirit+Kalkopirit ve Silikatlı yan kayaç ile gang minerallerinden meydana gelen bir cevher 100t/h’lik cevher hazırlama tesisine beslenmektedir. %2,07 Cu besleme tenörüne sahip bu cevher kırma ve öğütme işlemleri sonrasında flotasyon tesisine beslenmektedir. Toplu sülfür flotasyonu yapıldıktan sonra elde edilen 36 ton/h’lik ve %5 Cu tenörlü kaba konsantre elde edilmektedir. Kaba konsantreye uygulanan selektif sülfür ile 10 ton/h’lik %16 tenörlü Cu konsantresi ve 26 ton/h’lik Pirit konsantresi elde edilmektedir. Bu verilere göre artık miktarını ve tenörünü, Pirit konsantresi tenörünü, tesisin Cu kazanma verimini hesaplayarak aşağıdaki metalürjik denge tablosunu doldurunuz. Tesisin akım şemasını çiziniz.

| ÜRÜNLER | t/h Ağırlık | % Ağırlık | % Cu Tenörü | İçerik | % Verim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu Konsantresi | 10,00 |  | 16,00 |  |  |
| Pirit Konsantresi | 26,00 |  |  |  |  |
| Kaba Konsantre | 36,00 |  | 5,00 |  |  |
| Artık |  |  |  |  |  |
| Besleme | 100,00 | 100,00 | 2,07 |  |  |

3) Deney sırasında yapılan işlemleri ayrıntılı olarak anlatınız.

Not: Deney raporları, dosya kağıdına tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılarak teslim edilmelidir.